Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění

| Kvalitativní požadavky na kyselinu fosforečnou |  |  |
| --- | --- | --- |
| (jednotka dodávky a cenové nabídky je 1 kg) |  |  |
| Parametr | Jednotka | Rozpětí |
| H3PO4 | % | min 70 |
| As | ppm | max 0,5 |
| Fe | ppm | max 10 |
| Cl | ppm | max 10 |
| Pb | ppm | max 3 |
| Zn+Cu | ppm | max 5 |
| Hg | ppm | max 1 |
| Těžké kovy jako Pb | ppm | max 10 |
| *požadavek na parametry inhibitoru |  | *zkušební Fe vzorek se může po 8 hod. expozice při teplotě 20 st.cel. v H3PO4 ztratit na váze max. 0.15% |