Příloha č. 4 – Specifikace předmětu plnění

|  |
| --- |
| ***Kvalitativní požadavky na draselné vodní sklo*** |
| (jednotka dodávky a cenové nabídky je 1 kg) |
| Parametr | Jednotka | Rozpětí |
| Hustota (20°C)  | kg/m3 | 1650 - 1670 |
| Molární poměr SiO2/K2O | - | 1,67 - 1,73 |
| Obsah K2O  | % | 26,00 - 26,75 |
| SiO2 | % | 28,20 - 29,00 |
| Sušina (% K2O + % SiO2) | % | 54,20 - 55,75 |
| Viskozita (20°C) | mPa.s | 110 - 230 |
| Na2O | % | 0,1-0,5 |
| Fe2O3  | mg/kg | 30-60 |